[image: image1.jpg]







              

CÓPIA NÃO CONTROLADA

   

          SUJEITO A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
	CÓDIGO:
	2057

	PRODUTO:
	COUCHE MAX-PRÓ  AP723  GL50 – 1220MM


	CONJUNTO


	DESCRIÇÃO

Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas  rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica.

Não recomendado para transformação em folhas.



	
	GRAMATURA
	g/ m2
	153   11

	
	ESPESSURA


	m


	133    12



	FRONTAL

COUCHE BRILHANTE 


	DESCRIÇÃO

Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas.



	
	GRAMATURA
	g/ m2
	80   6

	
	ESPESSURA


	m


	65   5



	ADESIVO

AP723

	DESCRIÇÃO

Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – A L T O  T A C K – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.



	
	GRAMATURA
	g/ m2
	23   2

	
	TACK
	g/25mm
	Mínimo  1200

	
	ADESIVIDADE
	g/25mm
	Mínimo  1300

	
	TEMP. DE APLICAÇÃO
	ºC
	+ 10

	
	RESIST. A TEMPERATURA


	ºC


	-50 à +120




	LINER 

GL50

	DESCRIÇÃO

Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz  (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.



	
	GRAMATURA
	g/ m2
	 50   3

	
	ESPESSURA


	m


	 45   4


GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2ºC e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos PROTACK são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio. 
Revisão 00 – Outubro / 2025
CNPJ: 06 154 635 0001 20



Av. Secondino, 83 – Jardim Independência – São Paulo/SP – CEP 03225-040 

Tel (11) 2064-3200

www.protack.com.br

